SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.05.06

ŚCIEKI

Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

1. Wstęp

## 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru robót związanych z wykonaniem ścieków przykrawężnikowych z kostki betonowj                        w związku z budową w Rogoźnie:

- ulicy Długiej;

- łącznika ulicy Paderewskiego z ulicą Nową;

- ulicy Seminarialnej.

## 1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu             i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

## 1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                                z wykonaniem:

- ścieków ulicznych przykrawężnikowych z 2 rzędów kostki o wym. 20x10 grub. 8 cm.

## 1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.	Ściek przykrawężnikowy - element konstrukcji jezdni służący do odprowadzenia wód opadowych                         z nawierzchni jezdni i chodników do projektowanych odbiorników (np. kanalizacji deszczowej).

1.4.2.	Ściek międzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni służący do odprowadzenia wód opadowych                               z nawierzchni, na których zastosowano przeciwne spadki poprzeczne, np. w rejonie zatok, placów itp.

1.4.3.	Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami                             i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

# 2. MATERIAŁY

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej SST są:

## 2.2. Betonowa kostka brukowa

Do wykonania ścieku należy stosować betonową kostkę brukową grub. 8 cm odpowiadającą wymaganiom D 05.03.23a.

## 2.3. Podsypka cementowo – piaskowa

- piasek należy stosować średnio lub grubo ziarnisty wg PN-B-11113:1996 „kruszywo naturane do nawierzchni drogowych. Piasek”. Użyty piasek nie może zawierać domieszek gliny w ilościach przekraczających 5%.

- należy stosować cement portlandzki odpowiadajacy wymaganiom PN-EN-197-1 „Skład, wymaganiai kryteria dotyczace cementów powszechnego użytku”.

2.4. Zaprawa cementowo piaskowa do wypełnienia spoin między kostkami betonowymi.

- należy stosować cement portlandzki odpowiadajacy wymaganiom PN-EN-197-1 „Skład, wymaganiai kryteria dotyczace cementów powszechnego użytku”.

- piasek należy stosować średnio lub grubo ziarnisty wg PN-B-11113 „Kruszywo naturane.  Piasek                            do nawierzchni drogowych.”

- woda – należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda                do betonów i zapraw”.

## 2.5. Beton na ławę

Beton na ławę pod ściek powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [2] „Beton zwykły”.

Powinien to być beton klasy B-15.

# 3. sprzęt

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

## 3.2. Betoniarka

- Do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej.

3.3. Pozostałe roboty związane z wykonaniem ścieku z betonowej kostki brukowej przy krawężniku wykonane będą ręcznie.

# 4. transport

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

## 4.2. Betonowa kostka brukowa

- przewożona może być dowolnymi środkami transportu.

Transport i składowanie musi odbywać się w sposób zabezpieczajacy materiał przed możliwością uszkodzenia.

4.3. Piasek

- przewożony będzie dowolnymi środkami transportu samowyładowczego. Podczas transportu                         i składowania należy zabezpieczyć różne asortymenty piasku przed zanieczyszczeniem i mieszaniem się między sobą.

4.4. Cement

- przewozony będzie środkami transportu przeznaczonymi do przewozenia tego typu materiałow.

# 5. wykonanie robót

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

## 5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do wykonania ścieku należy wytyczyć oś ścieku zgodnie z dokumentacją projektową.

## 5.3. Wykop pod ławę

Wykop pod ławę dla ścieku należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu konstrukcji szalunku dla ławy z oporem. Wskaźnik zagęszczenia dna wykopu pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 wg normalnej metody Proctora.

## 5.4. Ława betonowa

Ławę należy wykonać z betonu B-15.

Wykonanie ławy betonowej powinno być zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 .

## 5.5. Podsypka cementowo - piaskowa

Podsypkę cementowo – piaskową należy wykonać z przygotowanej mieszanki cementowo piaskowej                 w proporcji 1:4. Wykonanie podsypki polega na ręcznym rościeleniu mieszanki cementowo piaskowej na ławie betonowej.

## 5.6. Wykonanie ścieku z kostki betonowej

Ogólne wymagania dotyczące układania kostki betonowej podano w SST D-05.03.23a „Nawierzchnia               z kostki betonowej”.

Roboty należy wykonać ręcznie przy użyciu narzędzi brukarskich.

Spoiny pomiędzy kostkami betonowymi po oczyszczeniu należy wypełnić zaprawą cementowo piaskową, przy użyciu 300,0 kg cementu na 1 m3 piasku.

Spoiny winny być wypełnione zaprawą na 2/3 wysokości kostki.

# 6. kontrola jakości robót

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania ścieku polega na bieżącej ocenie zgodności z dokumentacją projektową. Kontroli podlega zgodność spadków wykonanego ścieku z dokumentacją.

# 7. obmiar robót

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

## 7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego ścieku.

# 8. ODBIÓR ROBÓT

## 8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

## 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- wykop pod ławę,

- wykonana ława,

- wykonana podsypka.

# 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”            pkt 9.

## 9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m ścieku klinkierowego obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiałów,

- wykonanie wykopu pod ławę,

- wykonanie ławy,

- pielęgnacja betonu,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- ułożenie ścieku z dwóch rzędów kostki wraz z wypełnieniem spoin i pielęgnację ścieku,

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

# 10. przepisy związane

## 10.1. Normy

| 1. | PN-B-06050 | Roboty ziemne budowlane |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-B-06250 | Beton zwykły |
| 3. | PN-B-06711 | Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw |
| 4. | PN-B-06712 | Kruszywa mineralne do betonu zwykłego |
| 5. | PN-B-19701 | Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności |
| 6. | PN-B-32250 | Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw |
| 7. | BN-88/6731-08 | Cement. Transport i przechowywanie |

## 10.2. Inne dokumenty

13. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.